Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  поставку жидкости огнезащитной для нужд Лискинского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД в 2018году.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость огнезащитная | литр. | 700 |

1. Жидкость огнезащитная должна быть предназначена для поверхностной пропитки древесины с целью снижения горючести и повышения антисептических свойств обработанной древесины.

2. Количественные, качественные и функциональные характеристики товара должны соответствовать требованиям ГОСТов, Остов, ТУ нормативно-технической документации производителя.

3. Качественные показатели товара и максимально-допустимые уровни содержания потенциально опасных для здоровья животных веществ должны соответствовать Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

4. Плотность рабочего раствора при t 20 С 1,085…1,11г/см3.

5. В состав жидкости не должны входить вещества, запрещенные к использованию в ЕС.

6. Жидкость должна иметь возможность нанесения на поверхность кистью, методом распыления или окунания при температуре от минус 3 С, до плюс

50 С.

7. Срок хранения – не менее 3 месяцев.

8. Срок службы огнезащитной обработки внутри неотапливаемых помещений чердак, надворные постройки, погреба, амбары, склады, гаражи и т.д., лет, не менее – 2.

9. Интервал между датой изготовления и датой поставки – не более 2 недель.

10. Остаточный срок годности на момент поставки –  не менее 2,5 месяцев.

11. Срок предоставления гарантий качества – распространяется на каждую партию и составляет не менее 60 суток.

Прим. По всем имеющимся наименованиям допускается поставка полнофункциональных эквивалентов, в случаях, когда характеристики не хуже запрашиваемого Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Заказчик осуществляет 100% оплаты стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара за счет Поставщика осуществляется по адресу: 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Октябрьская, д.81. (склад Лискинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД)

Поставки осуществляются до 30 июня 2018 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, применяемых к товару такого рода.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Срок поставки Товара с момента подписания договора определяется графиком поставки. Весь объем запасных частей должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 30 июня 2018 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются  документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.